| Скандинавские правила сортировки пиломатериалов "NORDIC TIMBER-94" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к порокам для основных сортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков |  |  |  |  | Требования для сортов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А | В | С |  |
| Здоровые сучки |  | 16-25 мм | при ширине | 75-115мм | 20 | 35 | 50 |  |
| на пластях |  |  |  | 124-150мм | 25 | 40 | 55 |  |
| допускаемый |  |  |  | 175-225мм | 30 | 45 | 60 |  |
| диаметр, мм |  | 32-28 мм | при ширине | 75-115мм | 25 | 45 | 55 |  |
| при толщине: |  |  |  | 124-150мм | 30 | 40 | 60 |  |
|  |  |  |  | 175-225мм | 35 | 45 | 65 |  |
|  |  | 44-50 мм | при ширине | 75-115мм | 30 | 50 | 60 |  |
|  |  |  |  | 124-150мм | 35 | 45 | 65 |  |
|  |  |  |  | 175-225мм | 40 | 50 | 70 |  |
|  |  | 63-75 мм | при ширине | 75-115мм | 35 | 55 | 65 |  |
|  |  |  |  | 124-150мм | 40 | 50 | 70 |  |
|  |  |  |  | 175-225мм | 45 | 55 | 75 |  |
| Здоровые сучки на кромках, |  |  |  | 16-19мм | 15 | 100% | 100% |  |
| допускаемый диаметр, мм, при толщине: |  |  |  | 22-25мм | 20 | 100% | 100% |  |
| Примечание: "100%" означает, |  |  |  | 32-32мм | 25 | 30 | 100% |  |
| что допускаемый диаметр сучка |  |  |  | 44-50мм | 30 | 40 | 100% |  |
| равен толщине пиломатериала |  |  |  | 63-75мм | 35 | 50 | 100% |  |
| Другие сучки на пластях и кромках, |  |  |  | групповые | 70 | 70 | 80 |  |
| допускаемый диаметр |  |  |  | сухие | 70 | 70 | 100 |  |
| проценты от допускаемого диаметра |  |  |  | сучки с корой | 50 | 60 | 90 |  |
| здорового сучка: |  |  |  | гнилые | Не доп. | 50 | 90 |  |
| Количество учитываемых сучков на пласти |  |  |  | всего | 4 | 5 | 6 |  |
| на худшем метре длины: |  |  |  | и них с корой | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  | и/или гнилых | Не доп. | 3 | 4 |  |
| Количество учитываемых сучков |  |  |  | всего | 2 | 3 | 4 |  |
| на кромке |  |  |  | и них с корой | 1 | 2 | 3 |  |
| на худшем метре длины |  |  |  | и/или гнилых | Не доп. | 2 | 3 |  |
| Примечание1: Здоровые и сухие сучки с диаметром 10мм и менее не учитывают. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сортах А и В не допускаются выпадающие сучки. В сорте С не допускаются пиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выпадающими сучками или отверстиями от сучков с диаметром более 15мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сучек, окруженный корой менее чем на 25 % периметра, классифицируется как сухой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гнилые сучки на наружней пласти в сорте А не допускаются независимо от диаметра. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трещины усушки, |  |  |  | 16-25мм | 15 | 25 | 70 |  |
| общая длина трещин, проценты от длины |  |  |  | 32-50мм | 25 | 35 | 90 |  |
| пиломатериала при толщине: |  |  |  | 63-75мм | 35 | 50 | 100 |  |
| Кольцевые (отлупные) трещины на наружней пласти |  |  |  |  | не допускются |  | 20 |  |
| и кромках, общая длина трещин проценты от длины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 2: требования к общей длине усушки установленно: у сорта А, для наружной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пласти, у сортов В и С - для наружней пласти и кромок. Трещины усушки длинной менее 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не учитывают. Сердцевинные трещины классифицируют как трещины усушки. Кромочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трещины и трещины пересекающие ребро, не зависимо от длины, в сорте А не допускаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сквозные трещины, длинной более 100 мм не допускаются в сортах А, В,С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к трещинам установленны для влажности 20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков |  |  |  |  | Требования для сортов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А | В | С |  |
| Обзол: длина, проценты от длины пиломатериала |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 |  |
| при толщине: |  | 25 мм и менее: |  | на двух кромках |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на одной кромке | 30 | 40 | 50 |  |
|  |  | более 25 мм: |  | на двух кромках | 10 | 20 | 30 |  |
|  |  |  |  | на одной кромке | 20 | 30 | 40 |  |
|  | толщина на кромке, проценты от толщины п/м |  |  |  | 10 | 15 | 20 |  |
|  | ширина на наружной пласти откаждой кромки, мм |  |  |  | 7 | 12 | 17 |  |
|  |  |  |  | Кора на обзоле | Не допускается |  |  |  |
| Примечание 3: Обзол шириной 3 мм и менее при измерении длины не учитывают. Допуска- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ется местный обзол длиной не более 150 мм ( но не более ширины пиломатериала) с глуби- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной не более 50% толщины пиломатериала. Такой обзол недолжен располагаться у торца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пиломатериала. Количество пиломатериалов в партии с местным обзолом не более 3 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 4: Механические повреждения на ребрах классифицируют как обзол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоляные кармашки |  |  |  | количество, шт | 2 | 2 | 2 |  |
| на худшем метре длины |  |  |  | длина, мм | 50 | 100 | 150 |  |
| Примечание 5: Смоляные кармашки длиной менее 20 мм в сортах В иС не учитывают. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорость и сухобокость (каждая) |  |  |  | количество, шт | 1 | 1 | 1 |  |
| на худшем метре длины |  |  |  | длина, мм | 100 | 200 | 300 |  |
| Примечание 6: Компенсационное правило для количества смоляных кармашков, прорости и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сухобокости: Если длина порока меньше, чем допускается в соответствующем сорте, то до- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пускается большее число пороков. Общая длина пороков не должна быть больше их допус- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каемого количества, умноженного на допускаемую длину. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наклон волокон |  |  |  |  | 1:10 | 1:07 | 1:02 |  |
| Облом вершины, отклонение сердцевины, проценты от |  |  |  |  | 10 | 30 | 50 |  |
| ширины пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крень и свилеватость (каждая), объем, проценты |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 |  |
| от объема пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 7: Крень, не изменяющую форму пиломатериала и с шириной поздней зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее 33% от ширины годичного слоя, не учитывают. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засмолок, объем, проценты от объема пиломатериала |  |  |  |  | 5 | 30 | 70 |  |
| Водослой, бревенная синева, окраска (каждая), объем, |  |  |  |  | Не доп. | 5 | 30 |  |
| проценты от объема пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягкая гниль |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
| Продольная покоробленность, стрела прогиба, мм: |  |  |  |  | 15 |  | 30 |  |
| по пласти |  | при толщине |  | 44 мм и менее |  |  |  |  |
|  |  |  |  | более 44 мм | 10 |  | 20 |  |
| по кромке |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |
| Крыловатость, отклонение от плоско- |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |
| сти наружной пласти пиломатериала, |  |  |  | 44 мм и менее |  |  |  |  |
| проценты от ширины при толщине: |  |  |  | более 44 мм | 6 |  | 10 |  |
| Поперечная покоробленность, стрела прогиба на шири- |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| не доски, проценты от ширины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 8: Продольную покоробленность и крыловатость измеряют по стреле прогиба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на худших 2 м длины, а поперечную покоробленность на ширине пиломатериала. В досках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщиной 25 мм и менее не учитывают равномерно распределенные по всей длине пилома- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| териала продольную покоробленность и крыловатость, если они не вызваны кренью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к порокам для подсортов сорта А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков |  |  |  |  | Требования для сортов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А1 | А2 | А3 | А4 |
| Здоровые |  | 16-25 мм | при ширине: | 75-115 мм | 8 | 10 | 10 | 20 |
| сучки |  |  |  | 125-150 мм | 8 | 10 | 15 | 25 |
| на пластях |  |  |  | 175-225 мм | 8 | 15 | 20 | 30 |
| допускаемый |  | 32-38 мм | при ширине: | 75-115 мм | 8 | 10 | 15 | 25 |
| диаметр, мм |  |  |  | 125-150 мм | 8 | 15 | 20 | 30 |
| при толщине: |  |  |  | 175-225 мм | 10 | 15 | 25 | 35 |
|  |  | 45-50 мм | при ширине: | 75-115 мм | 8 | 15 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | 125-150 мм | 10 | 15 | 25 | 35 |
|  |  |  |  | 175-225 мм | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | 63-75 мм | при ширине: | 75-115 мм | 10 | 20 | 25 | 35 |
|  |  |  |  | 125-150 мм | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  |  |  |  | 175-225 мм | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Здоровые сучки на кромках, |  |  |  | 16-19 мм | Не допускаются | 8 | 10 | 15 |
| допускаемый диаметр, мм при толщине: |  |  |  | 22-25 мм |  | 8 | 10 | 20 |
|  |  |  |  | 32-38 мм |  | 10 | 15 | 25 |
|  |  |  |  | 44-50 мм |  | 10 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | 63-75 мм |  | 15 | 25 | 35 |
| Другие сучки на пластях и |  |  |  | групповые | Не допускаются |  |  |  |
| кромках, допускаемый диаметр, |  |  |  | сухие | Не допускаются | 70 | 70 | 70 |
| проценты от допускаемого диа- |  |  |  | сучки скорой |  |  | 50 | 50 |
| метра здорового сучка: |  |  |  | гнилые |  | Не допускаются |  |  |
| Количество учитываемых |  |  |  | всего | 1 | 2 | 3 | 4 |
| сучки на пласти |  |  |  | из них сухие | Не | 1 | 3 | 4 |
| на худшем метре: |  |  |  | и/или с корой | допускаются |  | 1 | 2 |
| Количество учитываемых |  |  |  | всего | Не допускаются | 1 | 1 | 2 |
| сучков на кромке |  |  |  | из них сухие |  | 1 | 1 | 2 |
| на худшем метре: |  |  |  | и/или с корой |  | Не доп. | 1 | 1 |
| Примечание 1: Здоровые и сухие сучки не учитывают в сортах А1-А3 с диаметром 7 мм и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее, а в сорте А4- с диаметром 10 мм и менее. В сортах А1-А4 не допускаются гнилые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сучки (независимо от диаметра) и выпадающие сучки. В сортах А1-А3 не допускаются груп- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повые сучки. В сортах А1-А2 не допускаются сквозные сухие сучки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трещины усушки, |  |  |  | 16-25 мм | Не допускается |  | 5 | 15 |
| общая длоина трещины, проценты от длины |  |  |  | 32-50 мм |  |  | 15 | 25 |
| при толщине пиломатериала: |  |  |  | 63-75 мм |  |  | 25 | 35 |
| Кольцевые (отлупные) трещины |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
| Примечание 2: Трещины усушки длиной менее 100 мм при определении общей длины не |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учитывают. Серцевинные (метиковые) трещины классифицируют как трещины усушки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кромочные трещины и трещины, пересекающие ребро, независимо от длины в сортах А1-А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не допускаются. Сквозные трещины длиной более 100 мм не допускаются. Требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трещинам установлены для влажности 20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков |  |  |  |  | Требования для сортов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А1 | А2 | А3 | А4 |
| Обзол: | длина, проценты от длины пиломатериала |  |  |  |  |  |  | 20 |
| при толщине: 25 мм и менее: |  |  | на двух кромках |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на одной кромке |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | на двух кромках |  | Не допускается |  |  | 10 |
|  |  | более 25 мм: | на одной кромке |  |  |  |  | 20 |
|  | толщина на кромке, проценты от толщины п/м |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ширина на наружной пласти от каждой кромки, мм |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | Кора на обзоле |  | Не допускается |  |  |  |
| Примечание 3: Обзол шириной 3 мм и менее при измерении длины обзола не учитывают. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускается местный обзол длиной не более 150 мм (но не более ширины пиломатериала) с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глубиной не более 50 % толщины пиломатериала. Такой обзол не должен располагаться у |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торца пиломатериала. Количество пиломатериала в партии с местным обзолом не более 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 4: Механические повреждения на ребрах классифицируют как обзол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоляные кармашки |  |  | количество, шт. |  | Не | 1 | 1 | 2 |
| на худшем метре длины |  |  | длина, мм |  | доп. | 20 | 40 | 50 |
| Прорость и сухобокость (каждая) |  |  | количество, шт |  | Не допускается |  |  | 1 |
| на худшем метре длины |  |  | длина, мм |  |  |  |  | 100 |
| Примечание 5: Компенсационное правило для количества смоляных кармашков, прорости и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сухобокости. Если длина порока меньше, чем допускается в соответствующем сорте, то |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допускается большее число пороков. Общая длина пороков не должна быть больше их допус- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каемого количества, умноженного на допускаемую длину. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наклон волокон |  |  |  |  | 1:15 |  | 1:12 | 1:10 |
| Облом вершины, отклонениесерцевины, проценты от |  |  |  |  | Не допускается |  |  | 10 |
| ширины пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Крень и свилеватость (каждая), объем, проценты |  |  |  |  | Не допускается |  |  | 10 |
| от объема пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 6: Крень, не изменяющую форму пиломатериала и с шириной поздней зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее 33% от ширины годичного слоя, не учитывают. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засмолок, объем, проценты от объема пиломатериала |  |  |  |  | Не допускается |  |  | 5 |
| Водослой, бревенная синева, твердая и мягкая гниль |  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
| Продольная покоробленность, стрела прогиба, мм: |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  |
|  | по пласти | при толщине: | 44 мм именее |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 44 мм |  | 5 |  | 10 |  |
|  | по кромке |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Крыловатость, отклонение от плоско- |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  |
| сти наружной пласти пиломатериала, |  |  | 44 мм и менее |  |  |  |  |  |
| проценты от ширины при толщине: |  |  | более 44 мм |  | 4 |  | 6 |  |
| Поперечная покоробленность, проценты от ширины |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Примечание 7: Продольную покоробленность и крыловатость измеряют по стреле прогиба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нана худших 2 м длины, а поперечную покоробленность-на ширине пиломатериала. В досках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщиной 25 мм и менее не учитывают равномерно распределенные по всей длине пилома- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| териала продольную покоробленность и крыловатость, если они не вызваны кренью. |  |  |  |  |  |  |  |  |