# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 26002-83*
"Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта.

# Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 декабря 1983 г. N 5894)

# Coniferous sawn timber of northern grading supplied for export. Specifications

Дата введения 1 января 1985 г.

Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород, поставляемые для экспорта через беломорские, дальневосточные, Ленинградский и Игаркский порты.

# 1. Размеры

1.1. Пиломатериалы разделяют

по толщине:  на тонкие     -   от 16 до 22 мм,

"  средние     -   от 25 до 44 мм,

"  толстые     -   от 50 до 100 мм;

по ширине:   на узкие        -   от 75 до 125 мм,

"  широкие   -   150 мм и выше;

по длине:    на короткие    -   от 0,45 до 2,40 м,

"  длинные   -   от 2,70 до 6,30 м.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются по ГОСТ 24454-80, при этом толщина пиломатериалов не должна превышать 100 мм.

1.3. Размеры пиломатериалов по длине устанавливают:

от 1,5 м и более с градацией 0,3 м,

от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м.

Пиломатериалы длиной от 0,45 до 1,35 м изготовляют по заказу-наряду внешнеторгового объединения.

1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины с влажностью 20%. При влажности древесины более или менее 20% фактические размеры толщины и ширины пиломатериалов должны быть больше или меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1-75.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превышать, мм:

по длине                                           	  + 25        - 12

по ширине                                           + 3         - 2

по толщине:

при толщине менее 50 мм                  + 2         - 1

при толщине от 50 мм и свыше         + 3         - 2

Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов.

# 2. Технические требования

2.1. Пиломатериалы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. Пиломатериалы по качеству древесины и ее обработке подразделяют на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й сорта.

2.3. Пиломатериалы рассортировывают:

по сечениям;

по породам;

по сортам - на бессортные (включающие 1-й, 2-й, 3-й сорта, процентное соотношение которых должно соответствовать естественному выходу пиломатериалов из распиловки), отдельно 4-й сорт, отдельно 5-й сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на бессортные и 4-й сорт вместе, 5-й сорт - отдельно.

В партии еловых пиломатериалов допускается до 15% пихтовых.

2.4. Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22%. Допускается изменение величины влажности по заказам-нарядам внешнеторгового объединения.

2.5. Антисептирование пиломатериалов - по ГОСТ 10950-78.

2.6. Качество древесины пиломатериалов и ее обработки должно соответствовать нормам, указанным в табл.1 - 3.

Таблица 1

# Сосновые, кедровые и лиственничные пиломатериалы

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Порок древесины по│                     Норма ограничения пороков древесины по сортам                     │

│   ГОСТ 2140-81   │                                                                                       │

│                  ├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│                  │      1-й       │       2-й       │      3-й       │       4-й       │       5-й       │

│                  ├───────┬────────┼────────┬────────┼───────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤

│                  │размер │количес-│ размер │количес-│размер │количес-│ размер │количес-│ размер │количес-│

│                  │       │  тво   │        │  тво   │       │  тво   │        │  тво   │        │  тво   │

├──────────────────┼───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│1. Сучки          │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│1.1.     Сросшиеся│                                                                                       │

│здоровые          │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│1.1.1.  Круглые  и│                                                                                       │

│овальные          │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│1.1.1.1. Пластевые│Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем│

│                  │на 1,0 м длины пиломатериала:                                                          │

│                  │                                                                                       │

│                  │                           В толстых широких пиломатериалах                            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ 13-17 │   1    │ 18-27  │   1    │ 28-38 │   2    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 38 │   1    │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 50 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                            В толстых узких пиломатериалах                             │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ 10-14 │   1    │ 15-24  │   1    │  25   │   2    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 25 │   2    │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 38 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                           В средних широких пиломатериалах                            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ 10-14 │   1    │ 15-18  │   1    │ 19-25 │   3    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 25 │   1    │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 38 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                            В средних узких пиломатериалах                             │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ 10-14 │   1    │ 15-18  │   1    │ 19-25 │   3    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 25 │   1    │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 32 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ 10-14 │   1    │ 15-18  │   1    │ 19-22 │   2    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 22 │   1    │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 32 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │     В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать:     │

│                  │                │                 │                │                 │                 │

│                  │      1/4       │       1/3       │      1/2       │       2/3       │   Допускаются   │

│                  │                │                 │                │                 │                 │

│                  │                                     ширины пласти                                     │

│                  │                                                                                       │

│                  │Количество сучков на внутренней пласти пиломатериала 1-го  и  2-го  сортов  допускается│

│                  │вдвое больше, а в пиломатериалах 3-го сорта в полтора раза больше норм, предусмотренных│

│                  │для наружной пласти.                                                                   │

│                  │                                                                                       │

│1.1.1.2. Кромочные│На каждой кромке допускаются размерами в миллиметрах и  количеством  в  штуках   на всю│

│и ребровые        │длину пиломатериала:                                                                   │

│                  │                                                                                       │

│                  │                               В толстых пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ До 6  │  3-4   │  7-12  │  3-5   │ 13-16 │  5-8   │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 16 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │ 13-19  │  3-5   │ до 25 │  3-5   │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │Св. 25 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │ до 32 │   3    │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                               В средних пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ До 6  │  2-3   │  7-12  │  2-4   │ 13-16 │  2-4   │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │       │        │ 13-19  │  2-3   │Св. 16 │  2-4   │                                   │

│                  │       │        │        │        │до 3/4 │        │                                   │

│                  │       │        │        │        │толщины│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │пилома-│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │териала│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│                  │ До 6  │  1-2   │  7-10  │  1-2   │До 2/3 │   2    │            Допускаются            │

│                  │       │        │        │        │толщины│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │пилома-│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │териала│        │                                   │

│                  │       │        │        │        │       │        │                                   │

│1.1.1.3. Торцовые │      На каждом торце допускаются размером в миллиметрах и количеством в штуках:       │

│                  │                                  │       │        │                                   │

│                  │          Не допускаются          │  25   │   1    │            Допускаются            │

│                  │                                  │       │        │                                   │

│1.1.2.            │Допускаются на внутренней пласти  пиломатериала  в  общем  числе  сросшихся   круглых и│

│Продолговатые,    │овальных сучков размерами и количеством, указанными в пп.1.1.1.1, 1.1.1.2.             │

│разветвленные,   в│                                                                                       │

│том          числе│       Размер сучков в миллиметрах по наибольшему диаметру допускается не более:       │

│выходящие       на│                │                 │                                                    │

│ребро, и сшивные  │       38       │       50        │                    Допускаются                     │

│                  │                │                 │                                                    │

│                  │                                Выход сучков на кромки:                                │

│                  │                │                                                                      │

│                  │                │               Допускается глубиной залегания не более:               │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │ Не допускается │       1/4       │      1/3       │            Допускается            │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │      толщины пиломатериала       │                                   │

│                  │                │                                  │                                   │

│1.2.   Несросшиеся│Допускаются  на  наружной  пласти  в  числе  сросшихся  здоровых  сучков    размерами в│

│здоровые,         │миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала              │

│загнившие,  гнилые│                                                                                       │

│и табачные        │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│1.2.1. Пластевые  │                           В толстых широких пиломатериалах                            │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  25   │   1    │   63   │   1    │   Допускаются   │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                                  │   Сквозные загнившие, гнилые и   │                 │

│                  │                                  │             табачные             │                 │

│                  │                                  │                │        │        │                 │

│                  │                                  │ Не допускаются │   25   │   1    │   Допускаются   │

│                  │                                  │                │        │        │                 │

│                  │                            В толстых узких пиломатериалах                             │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  19   │   1    │   50   │   1    │ Для всех толщин │

│                  │                                  │       │        │        │        │без ограничения. │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                Сквозные загнившие, гнилые и табачные                │Отверстия      от│

│                  │                                                                     │выпавших   сучков│

│                  │                                                                     │не         должны│

│                  │                                                                     │превышать в узких│

│                  │                                                                     │пиломатериалах 32│

│                  │                                                                     │мм, в  широких  -│

│                  │                                                                     │38 мм            │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                  Не допускаются                   │   25   │   1    │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                  В средних широких пиломатериалах                   │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  19   │   1    │   50   │   1    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                Сквозные загнившие, гнилые и табачные                │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                  Не допускаются                   │   19   │   1    │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                   В средних узких пиломатериалах                    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  13   │   1    │   38   │   1    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                Сквозные загнившие, гнилые и табачные                │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                  Не допускаются                   │   19   │   1    │                 │

│                  │                                                   │        │        │                 │

│                  │                       В тонких пиломатериалах                       │                 │

│                  │                                  │                                  │                 │

│                  │          Не допускаются          │         Только здоровые          │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                                  │  13   │   1    │   38   │   1    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                                  │       │        │    Сквозные     │                 │

│                  │                                  │       │        │загнившие, гнилые│                 │

│                  │                                  │       │        │   и табачные    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │                                  │       │        │   19   │   1    │                 │

│                  │                                  │       │        │        │        │                 │

│                  │     В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать:     │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│                  │          Не допускаются          │      1/3       │       1/2       │       2/3       │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│                  │                                  │                   ширины пласти                    │

│                  │                                  │                                                    │

│1.2.2. Кромочные и│  Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю   │

│ребровые,  в   том│                                  длину пиломатериала                                  │

│числе отверстия от│                                                                                       │

│выпавших сучков   │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│                  │                               В толстых пиломатериалах                                │

│                  │                                  │       │       │         │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  13   │ 1 - 2 │   38    │ 2 - 4  │   Допускаются   │

│                  │                                  │       │       │         │        │                 │

│                  │                               В средних пиломатериалах                                │

│                  │                                  │                │        │        │                 │

│                  │                                  │Только здоровые │        │        │                 │

│                  │                                  │       │       ││        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │  10   │ 1 - 2 │   32    │ 2 - 4  │   Допускаются   │

│                  │                                  │       │       │         │        │                 │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                │

│                  │                                  │                │        │        │                 │

│                  │                                  │Только здоровые │        │        │                 │

│                  │                                  │       │       ││        │        │                 │

│                  │          Не допускаются          │   6   │ 1 - 2 │   25    │ 2 - 4  │   Допускаются   │

│                  │                                  │       │       │         │        │                 │

│                  │                        Отверстия от выпавших сучков на кромке                         │

│                  │                                  │                                  │                 │

│                  │                                  │  Допускаются глубиной не более:  │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│                  │          Не допускаются          │в толстых - 1/4 │     толщины     │   Допускаются   │

│                  │                                  │средних - 1/3 в │ пиломатериала с │                 │

│                  │                                  │  тонких - 1/2  │   выходом на    │                 │

│                  │                                  │    толщины     │ наружную пласть │                 │

│                  │                                  │ пиломатериала  │ не более 2,0 мм │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│1.2.3. Торцовые   │                  Не допускаются                   │            Допускаются            │

│                  │                                                   │                                   │

│2. Трещины        │                                                   │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.1.       Боковые│                                  │                │                                   │

│трещины           │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.1.1. Пластевые  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.1.1.1.          │         Допускаются протяжением не более:         │Допускаются при условии сохранения │

│Несквозные        │                                                   │     целостности пиломатериала     │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │      1/3       │       1/2       │      2/3       │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                длины пиломатериала                │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │   без выхода на торцы и кромки   │с   выходом   на│                                   │

│                  │                                  │один       торец│                                   │

│                  │                                  │глубиной до  1/3│                                   │

│                  │                                  │толщины         │                                   │

│                  │                                  │пиломатериала   │                                   │

│                  │                                  │без  выхода   из│                                   │

│                  │                                  │торца в кромки  │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.1.1.2. Сквозные │                                                   │                                   │

│                  │                │                                  │                                   │

│2.1.1.2.1.        │ Не допускаются │Допускаются без выхода  на  кромки│Допускаются при условии  сохранения│

│Сквозные       без│                │по наружной и  внутренней  пластям│целостности пиломатериала          │

│выхода в торец,  в│                │протяжением не более:             │                                   │

│том числе отлупные│                │     В толстых пиломатериалах     │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │    1/5 (1/2)    │   1/3 (2/3)    │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │     В средних пиломатериалах     │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │   1/10 (1/4)    │    1/5(1/3)    │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │       длины пиломатериала        │                                   │

│                  │                │                                  │                                   │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                │

│                  │                                                                                       │

│                  │                                    Не допускаются                                     │

│                  │                                                                                       │

│Примечание. Размеры трещин, указанные без скобок, относятся к наружной пласти, а  размеры  в   скобках - к│

│внутренней пласти.                                                                                        │

│                  │                                                                                       │

│2.1.1.2.2.        │                Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм:                 │

│Сквозные с выходом│                │                 │                │                 │                 │

│на торец          │       30       │       40        │       50       │     ширины      │       600       │

│                  │                │                 │  Допускаются:  │  пиломатериала  │                 │

│                  │                │                 │                │                 │                 │

│2.1.2. Кромочные  │неглубокие протяжением не более 40│не пересекающие │            Допускаются            │

│                  │                мм                │  ребра кромки  │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.2. Торцовые     │                                                                                       │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.2.1. Метиковые  │          Не допускаются          │Допускаются    в│            Допускаются            │

│                  │                                  │толстых         │                                   │

│                  │                                  │пиломатериалах  │                                   │

│                  │                                  │на  одном  торце│                                   │

│                  │                                  │протяжением   не│                                   │

│                  │                                  │более 1/2 ширины│                                   │

│                  │                                  │пиломатериала   │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│2.2.2. Отлупные   │          Не допускаются          │Допускаются     │Допускаются при условии  сохранения│

│                  │                                  │диаметром     не│целостности пиломатериала          │

│                  │                                  │более, мм:      │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │в пиломатериалах│                                   │

│                  │                                  │    толщиной    │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │ от 25 до 44 мм │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │      - 10      │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │св. 44 до 63 мм │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │      - 19      │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │ св. 63 мм - 25 │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│3. Пороки строения│                                  │                │                                   │

│древесины         │                                  │                │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│3.1.        Наклон│Допускается, если  отклонение  волокон  от  прямого│            Допускается            │

│волокон           │направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет│                                   │

│                  │не более, мм:                                      │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │       10       │       19        │       25       │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│3.2. Крень        │          Допускается без трещин в торцах          │            Допускается            │

│                  │                                                   │                                   │

│3.3. Кармашки     │                    На пластях                     │                                   │

│                  │                                                   │                                   │

│                  │             В толстых пиломатериалах              │            Допускаются            │

│                  │                                                   │                                   │

│                  │  Допускаются односторонние шириной не более, мм:  │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │       3        │        3        │       6        │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                   длиной до, мм                   │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │       75       │       100       │      200       │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │    на каждой пласти количеством не более, шт.:    │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │     2 - 3      │      4 - 6      │       8        │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │         В средних и тонких пиломатериалах         │                                   │

│                  │                                                   │                                   │

│                  │  Допускаются односторонние шириной не более, мм:  │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │       3        │        3        │       6        │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                   длиной до, мм                   │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │       25       │       75        │      125       │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │    на каждой пласти количеством не более, шт.:    │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │     2 - 3      │      3 - 4      │       5        │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │   без выхода в кромки и торцы    │       -        │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│Примечание. Указанные количества кармашков допускаются:  меньшие  на  наружной  пласти,  а    большие - на│

│внутренней пласти.                                                                                        │

│                  │                                                   │                                   │

│                  │                    На кромках                     │            Допускаются            │

│                  │                │                                  │                                   │

│                  │ Не допускаются │           Допускаются            │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                │1/2   от   нормы,│шириной до 3 мм,│                                   │

│                  │                │предусмотренной  │длиной до 100 мм│                                   │

│                  │                │для      наружной│и количеством до│                                   │

│                  │                │пласти           │4 шт. на  каждой│                                   │

│                  │                │                 │кромке          │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                     На торцах                     │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │          Не допускаются          │В пиломатериалах│            Допускаются            │

│                  │                                  │средних        и│                                   │

│                  │                                  │толстых         │                                   │

│                  │                                  │допускаются     │                                   │

│                  │                                  │шириной до 3 мм,│                                   │

│                  │                                  │длиной  до   1/3│                                   │

│                  │                                  │ширины          │                                   │

│                  │                                  │пиломатериала   │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│3.4. Сердцевина   │В пиломатериалах толщиной более 25│  Допускается   │            Допускается            │

│                  │мм  допускается  без    отлупных и│                │                                   │

│                  │радиальных трещин                 │                │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │протяжением   до│протяженим     по│                │                                   │

│                  │1/2        длины│всей        длине│                │                                   │

│                  │пиломатериала  с│пиломатериала   с│                │                                   │

│                  │выходом на  один│выходом  на  один│                │                                   │

│                  │торец         на│торец          на│                │                                   │

│                  │расстояние    не│расстояние     не│                │                                   │

│                  │более        1/6│более 1/4 толщины│                │                                   │

│                  │толщины         │пиломатериала  от│                │                                   │

│                  │пиломатериала от│внутренней пласти│                │                                   │

│                  │внутренней      │                 │                │                                   │

│                  │пласти          │                 │                │                                   │

│                  │                │                 │                │                                   │

│                  │                        В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее                        │

│                  │                                  │                │                                   │

│                  │          Не допускается          │Допускается     │            Допускается            │

│                  │                                  │прилегающая    к│                                   │

│                  │                                  │внутренней      │                                   │

│                  │                                  │пласти         с│                                   │

│                  │                                  │переходом     на│                                   │

│                  │                                  │наружную пласть │                                   │

│                  │                                  │                │                                   │

│Примечание. В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30% сердцевинных пиломатериалов.      │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│3.5. Прорость     │          Не допускается          │Допускается   на│Допускается      │   Допускается   │

│                  │                                  │пластях         │шириной до 50 мм:│                 │

│                  │                                  │несквозная      │в         толстых│                 │

│                  │                                  │шириной не более│пиломатериах     │                 │

│                  │                                  │25          мм в│односторонняя без│                 │

│                  │                                  │количестве 1 шт.│ограничения      │                 │

│                  │                                  │при длине 75  мм│длины,           │                 │

│                  │                                  │и до 3  шт.  при│в  пиломатериалах│                 │

│                  │                                  │длине каждой  до│средних и  тонких│                 │

│                  │                                  │50 мм;          │- длиной  до  175│                 │

│                  │                                  │на кромках 2 шт.│мм               │                 │

│                  │                                  │шириной до 2 мм,│                 │                 │

│                  │                                  │длиной не  более│                 │                 │

│                  │                                  │15 мм;          │                 │                 │

│                  │                                  │на торцах не    │                 │                 │

│                  │                                  │допускается     │                 │                 │

│                  │                │                 │                │                 │                 │

│3.6. Засмолок     │ Не допускается │ Допускается в виде пятен и полос │            Допускается            │

│                  │                │       на пластях и кромках       │                                   │

│                  │                │                                  │                                   │

│4.         Грибные│                                                                                       │

│поражения         │                                                                                       │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.1.       Грибные│          Не допускаются          │В        толстых│Допускаются    на│   Допускаются   │

│ядровые      пятна│                                  │пиломатериалах  │пластях и кромках│                 │

│(полосы)          │                                  │допускаются   на│до 1/2  ширины  и│                 │

│                  │                                  │пласти       или│длины            │                 │

│                  │                                  │кромке       без│пиломатериала,   │                 │

│                  │                                  │выхода  в  торцы│выход в торец  не│                 │

│                  │                                  │до 1/5 ширины  и│более 10% площади│                 │

│                  │                                  │длины           │торца            │                 │

│                  │                                  │пиломатериала.  │                 │                 │

│                  │                                  │В      средних и│                 │                 │

│                  │                                  │тонких          │                 │                 │

│                  │                                  │пиломатериалах  │                 │                 │

│                  │                                  │не допускаются  │                 │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.2        Светлые│                                                                                       │

│заболонные грибные│                                                                                       │

│окраски и плесень │                                                                                       │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.2.1.            │          Не допускаются          │Допускаются   на│Допускаются    на│   Допускаются   │

│Поверхностные     │                                  │пластях        и│пластях и кромках│                 │

│                  │                                  │кромках глубиной│в  виде   пятен и│                 │

│                  │                                  │до 2 мм  в  виде│полос.  Выход   в│                 │

│                  │                                  │пятен  и   полос│торец  не   более│                 │

│                  │                                  │общей   площадью│10% его площади  │                 │

│                  │                                  │на          всех│                 │                 │

│                  │                                  │поверхностях    │                 │                 │

│                  │                                  │доски  не  более│                 │                 │

│                  │                                  │15% одной пласти│                 │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.2.2. Глубокие   │          Не допускаются          │Допускаются   на│Допускаются    на│                 │

│                  │                                  │пластях        и│пластях и кромках│                 │

│                  │                                  │кромках  в  виде│в  виде   пятен и│                 │

│                  │                                  │пятен  и   полос│полос       общей│                 │

│                  │                                  │общей   площадью│площадью не более│                 │

│                  │                                  │на          всех│50% площади одной│                 │

│                  │                                  │поверхностях    │пласти и  кромок.│                 │

│                  │                                  │доски  не  более│Выход в торец  не│                 │

│                  │                                  │5% общей площади│более   10%   его│                 │

│                  │                                  │одной пласти    │площади          │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│Примечание. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных  окрасок│

│в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25%.                                               │

│                  │                                                                                       │

│4.3. Гниль        │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│4.3.1. Заболонная │                                                                                       │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.3.1.1. Твердая  │          Не допускается          │В        толстых│Допускается    на│   Допускается   │

│                  │                                  │пиломатериалах  │пластях и кромках│                 │

│                  │                                  │допускается   на│до 1/2  ширины  и│                 │

│                  │                                  │пласти       или│длины            │                 │

│                  │                                  │кромке       без│пиломатериала без│                 │

│                  │                                  │выхода  в  торцы│выхода в торец   │                 │

│                  │                                  │до 1/5 ширины  и│                 │                 │

│                  │                                  │длины           │                 │                 │

│                  │                                  │пиломатериала   │                 │                 │

│                  │                                  │В      средних и│                 │                 │

│                  │                                  │тонких          │                 │                 │

│                  │                                  │пиломатериалах  │                 │                 │

│                  │                                  │не допускается  │                 │                 │

│                  │                                  │                │                 │                 │

│4.3.1.2. Мягкая   │                                    Не допускается                                     │

│                  │                                                                     │                 │

│4.3.2. Ядровая    │                           Не допускается                            │Бурая            │

│                  │                                                                     │трещиноватая   не│

│                  │                                                                     │допускается.     │

│                  │                                                                     │Пестрая   ситовая│

│                  │                                                                     │твердая          │

│                  │                                                                     │допускается    на│

│                  │                                                                     │всех поверхностях│

│                  │                                                                     │в   виде    полос│

│                  │                                                                     │общей площадью не│

│                  │                                                                     │более 50% площади│

│                  │                                                                     │одной пласти.    │

│                  │                                                                     │Гниль в торце  не│

│                  │                                                                     │должна  превышать│

│                  │                                                                     │20% площади торца│

│                  │                                                                     │                 │

│4.3.3.    Наружная│                                    Не допускается                                     │

│трухлявая гниль   │                                                                                       │

│                  │                                                                                       │

│5.     Повреждения│                                                                                       │

│насекомыми        │                                                                                       │

│                  │                                                                     │                 │

│5.1. Червоточина  │                           Не допускается                            │Допускается      │

│                  │                                                                     │поверхностная,   │

│                  │                                                                     │причиненная      │

│                  │                                                                     │короедами        │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Таблица 2

# Еловые и пихтовые пиломатериалы

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Порок древесины по│                     Норма ограничения пороков древесины по сортам                      │

│   ГОСТ 2140-81   │                                                                                        │

│                  ├────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────┤

│                  │      1-й       │       2-й        │      3-й      │      4-й       │        5-й        │

│                  ├───────┬────────┼────────┬─────────┼──────┬────────┼────────┬───────┼─────────┬─────────┤

│                  │размер │количес-│ размер │количест-│размер│количес-│ размер │количе-│ размер  │количест-│

│                  │       │  тво   │        │   во    │      │  тво   │        │ ство  │         │   во    │

├──────────────────┼───────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┤

│1. Сучки          │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.1.     Сросшиеся│                                                                                        │

│здоровые          │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.1.1.  Круглые  и│                                                                                        │

│овальные          │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.1.1.1. Пластевые│Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в  среднем│

│                  │на 1,0 м длины пиломатериала                                                            │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │             В толстых пиломатериалах              │            Допускаются             │

│                  │       │        │        │         │               │                                    │

│                  │  13   │   3    │ 19-25  │    3    │  Допускаются  │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │Св. 13 │   1    │ Св. 25 │    2    │ 70 - │ 1 - 2  │                                    │

│                  │ до 19 │        │ до 38  │         │  75  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │Св. 19 │   1    │(Св. 38 │1 - 2 на │      │ на всю │                                    │

│                  │ до 25 │        │ до 50) │всю длину│      │ длину  │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │       │        │  при отсутствии  │при отсутствии │                                    │

│                  │       │        │загнивших, гнилых │  учитываемых  │                                    │

│                  │       │        │и табачных сучков │  загнивших,   │                                    │

│                  │       │        │                  │   гнилых и    │                                    │

│                  │       │        │                  │табачных сучков│                                    │

│                  │       │        │                  │               │                                    │

│                  │                                В средних пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │  13   │   2    │19 - 25 │    2    │ 38 - │   1    │            Допускаются             │

│                  │       │        │        │         │  50  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │Св. 13 │   1    │ Св. 25 │    1    │ (Св. │        │                                    │

│                  │ до 19 │        │ до 37  │         │50 до │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │ 63)  │1 - 2 на│                                    │

│                  │       │        │        │         │      │  всю   │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │ длину  │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │при отсутствии │                                    │

│                  │       │        │        │         │  загнивших,   │                                    │

│                  │       │        │        │         │   гнилых и    │                                    │

│                  │       │        │        │         │табачных сучков│                                    │

│                  │       │        │        │         │               │                                    │

│                  │                                В тонких полиматериалах                                 │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │ 13-18 │   1    │19 - 31 │  1 - 2  │  32  │   3    │            Допускаются             │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │ (Св. │   1    │                                    │

│                  │       │        │        │         │32 до │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │ 38)  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │                                   │при отсутствии │                                    │

│                  │                                   │  загнивших,   │                                    │

│                  │                                   │   гнилых и    │                                    │

│                  │                                   │табачных сучков│                                    │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│                  │  В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен  │                 │

│                  │                              превышать:                              │                 │

│                  │                │                  │               │                  │                 │

│                  │      1/3       │       1/3        │      1/2      │       2/3        │   Допускаются   │

│                  │                │                  │               │                  │                 │

│                  │                            ширины пласти                             │                 │

│                  │                                                                      │                 │

│Примечания: 1. Сучки, размеры которых взяты в скобки,  допускаются  в  числе  учитываемых  сучков  меньшего│

│размера.                                                                                                   │

│2. Количество сучков на внутренней пласти допускается в первом сорте в двойном, во 2-м сорте - в полуторном│

│и в 3-м сорте - в одинарном количестве против норм, предусмотренных для наружной пласти.                   │

│                  │                                                                                        │

│1.1.1.2. Кромочные│Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину│

│и ребровые        │пиломатериала                                                                           │

│                  │                                                                                        │

│                  │                                В толстых пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │ До 13 │   8    │        │         │      │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │Св. 13 │   4    │19 - 43 │  3 - 6  │ 44 - │ 1 - 3  │            Допускаются             │

│                  │ до 16 │        │        │         │  50  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │Св. 16 │  1-3   │        │         │      │        │                                    │

│                  │ до 18 │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │                                В средних пиломатериалах                                │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │ До 13 │ 2 - 3  │от 14 до│  2 - 3  │от 19 │ 3 - 5  │            Допускаются             │

│                  │       │        │  2/3   │         │до 3/4│        │                                    │

│                  │       │        │толщины │         │толщи-│        │                                    │

│                  │       │        │пилома- │         │  ны  │        │                                    │

│                  │       │        │териала │         │пило- │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │мате- │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │риала │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                 │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│                  │ До 6  │ 2 - 3  │от 7 до │  1 - 2  │от 13 │ 2 - 4  │            Допускаются             │

│                  │       │        │   12   │         │  до  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │толщи-│        │                                    │

│                  │       │        │        │         │  ны  │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │пило- │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │мате- │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │риала │        │                                    │

│                  │       │        │        │         │      │        │                                    │

│1.1.1.3. Торцовые │               Допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках               │

│                  │                │                  │      │        │                                    │

│                  │ В одном торце  │В обоих торцах по │  25  │   1    │            Допускаются             │

│                  │   один сучок   │   одному сучку   │      │        │                                    │

│                  │ размером до 25 │  размером до 25  │на каждом торце│                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│1.1.2.            │Допускаются на внутренней пласти  пиломатериалов  в  общем  числе  сросшихся   круглых и│

│Продолговатые,    │овальных  сучков  размерами   и   количеством,   указанными   в   пп.1.1.1.1, 1.1.1.2. В│

│разветвленные,   в│пиломатериалах первого сорта размер разветвленного  сучка  по  наибольшему   диаметру не│

│том          числе│должен превышать 50 мм, а глубина залегания разветвленного сучка  на  кромку  не  должна│

│выходящие на ребро│превышать 1/4 толщины пиломатериала.                                                    │

│и сшивные         │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.2.   Несросшиеся│Допускаются на каждой пласти в числе сросшихся здоровых сучков размерами в миллиметрах и│

│здоровые,         │количеством в штуках на всю длину пиломатериала                                         │

│загнившие,  гнилые│                                                                                        │

│и табачные        │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.2.1. Пластевые  │                                В толстых пиломатериалах                                │

│                  │                │        │         │      │        │                  │                 │

│                  │ Не допускаются │ До 30  │  3 - 6  │Св. 30│ 3 - 6  │   Допускаются    │   Допускаются   │

│                  │                │        │         │до 50 │        │                  │                 │

│                  │                │        │         │      │        │                  │                 │

│                  │                Сквозные загнившие, гнилые и табачные                 │                 │

│                  │                                                   │         │        │                 │

│                  │                  Не допускаются                   │  До 38  │Допуска-│Отверстия      от│

│                  │                                                   │         │  ются  │выпавших   сучков│

│                  │                                                   │         │        │не         должны│

│                  │                                                   │         │        │превышать       в│

│                  │                                                   │         │        │пиломатериалах   │

│                  │                                                   │         │        │узких  -  32  мм,│

│                  │                                                   │         │        │широких - 38 мм  │

│                  │                                                   │         │        │                 │

│                  │                                В средних пиломатериалах                                │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │ Не допускаются │ До 20  │  2 - 4  │Св. 20│ 2 - 4  │            Допускаются             │

│                  │                │        │         │до 25 │        │                                    │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │                         Сквозные загнившие, гнилые и табачные                          │

│                  │                                                   │        │       │                   │

│                  │                  Не допускаются                   │ До 25  │Допус- │    Допускаются    │

│                  │                                                   │        │каются │                   │

│                  │                                                   │        │       │                   │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                 │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │ Не допускаются │ До 16  │  1 - 3  │Св. 16│ 1 - 3  │            Допускаются             │

│                  │                │        │         │до 22 │        │                                    │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │                         Сквозные загнившие, гнилые и табачные                          │

│                  │                                                   │        │       │                   │

│                  │                  Не допускаются                   │ До 25  │Допус- │    Допускаются    │

│                  │                                                   │        │каются │                   │

│                  │                                                   │        │       │                   │

│                  │     В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать:      │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│                  │          Не допускаются           │      1/3      │       1/2        │   Допускаются   │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│                  │                                   │          ширины пласти           │                 │

│                  │                                   │                                  │                 │

│1.2.2. Кромочные и│Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину│

│ребровые,  в   том│пиломатериала                                                                           │

│числе отверстия от│                                                                                        │

│выпавших сучков   │                                В толстых пиломатериалах                                │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │ Не допускаются │ До 15  │  1 - 2  │ 16 - │ 2 - 4  │            Допускаются             │

│                  │                │        │         │  25  │        │                                    │

│                  │                │        │         │      │        │                                    │

│                  │                                В средних пиломатериалах                                │

│                  │                                   │      │        │                                    │

│                  │          Не допускаются           │ 13 - │ 1 - 3  │            Допускаются             │

│                  │                                   │  19  │        │                                    │

│                  │                                   │      │        │                                    │

│                  │                                В тонких пиломатериалах                                 │

│                  │                                   │      │        │                                    │

│                  │          Не допускаются           │6 - 10│ 1 - 2  │            Допускаются             │

│                  │                                   │      │        │                                    │

│                  │                        Отверстия от выпавших сучков на кромке:                         │

│                  │                                   │                                  │                 │

│                  │          Не допускаются           │     Допускаются глубиной до:     │   Допускаются   │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│                  │                                   │2/3     толщины│толщины           │                 │

│                  │                                   │пиломатериала  │пиломатериала    с│                 │

│                  │                                   │               │выходом         на│                 │

│                  │                                   │               │наружную пласть до│                 │

│                  │                                   │               │2 мм              │                 │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│1.2.3. Торцовые   │                  Не допускаются                   │            Допускаются             │

│                  │                                                   │                                    │

│2. Трещины        │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│2.1.       Боковые│                                                                                        │

│трещины           │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│2.1.1. Пластевые  │                                                                                        │

│                  │                                                   │                                    │

│2.1.1.1.          │Допускаются протяжением не более:                  │ Допускаются при условии сохранения │

│Несквозные        │      1/3       │       2/3        │      3/4      │     целостности пиломатериала      │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │                длины пиломатериала                │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│                  │   без выхода на торцы и кромки    │с  выходом   на│                                    │

│                  │                                   │один  торец  до│                                    │

│                  │                                   │1/2     толщины│                                    │

│                  │                                   │пиломатериала, │                                    │

│                  │                                   │но  без  выхода│                                    │

│                  │                                   │из      торца в│                                    │

│                  │                                   │кромки         │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│2.1.1.2 Сквозные  │                                                                                        │

│                  │                │                                  │                                    │

│2.1.1.2.1.        │ Не допускаются │Допускаются  по  наружной,  а  для│Допускаются при  условии  сохранения│

│Сквозные       без│                │отлупных  по   внутренней   пласти│целостности пиломатериала           │

│выхода в торцы,  в│                │протяжением не более:             │                                    │

│том числе отлупные│                │       1/4        │      1/3      │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │                │       длины пиломатериала        │                                    │

│                  │                │                                  │                                    │

│2.1.1.2.2.        │                 Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм:                 │

│Сквозные с выходом│                │                  │               │                │                   │

│в торец           │       50       │        75        │      100      │     ширины     │        600        │

│                  │                │                  │               │ пиломатериала  │                   │

│                  │                │                  │               │                │                   │

│2.1.2. Кромочные  │                                    Допускаются, мм:                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│                  │неглубокие протяжением не более 75 │не пересекающие│            Допускаются             │

│                  │                                   │ребер кромок   │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│2.2. Торцовые     │                                                                                        │

│                  │                                   │               │                                    │

│2.2.1. Метиковые  │          Не допускаются           │Допускаются   в│Допускаются при  условии  сохранения│

│                  │                                   │толстых        │целостности пиломатериала           │

│                  │                                   │пиломатериалах │                                    │

│                  │                                   │на одном  торце│                                    │

│                  │                                   │протяжением  не│                                    │

│                  │                                   │более       3/4│                                    │

│                  │                                   │ширины         │                                    │

│                  │                                   │пиломатериала  │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│2.2.2. Отлупные   │          Не допускаются           │Допускаются    │               То же                │

│                  │                                   │диаметром    не│                                    │

│                  │                                   │более, мм:     │                                    │

│                  │                                   │в              │                                    │

│                  │                                   │пиломатериалах │                                    │

│                  │                                   │толщиной от  25│                                    │

│                  │                                   │до 44 мм:      │                                    │

│                  │                                   │      10       │                                    │

│                  │                                   │Св. 44 до 63:  │                                    │

│                  │                                   │      19       │                                    │

│                  │                                   │св. 63 мм:     │                                    │

│                  │                                   │      25       │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│3. Пороки строения│                                                                                        │

│древесины         │                                                                                        │

│                  │                                                   │                                    │

│3.1.        Наклон│  Допускается, если отклонение волокон от прямого  │            Допускается             │

│волокон           │направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет│                                    │

│                  │                   не более, мм:                   │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │       13       │        25        │      38       │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│3.2. Крень        │          Допускается без трещин в торцах          │            Допускается             │

│                  │                                   │               │                                    │

│3.3. Кармашки     │                                   │  На пластях   │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│                  │Допускаются на  каждой  пласта  без│Допускаются    │            Допускаются             │

│                  │выхода в кромки и торцы шириной  до│односторонние  │                                    │

│                  │3 мм и длиной не более, мм:        │шириной до 6 мм│                                    │

│                  │                                   │и длиной до 200│                                    │

│                  │                                   │мм в количестве│                                    │

│                  │                                   │10       шт. на│                                    │

│                  │                                   │каждой пласти  │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │       75       │       150        │               │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │    в количестве не более, шт.:    │               │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │       3        │        5         │               │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │                                       На кромках                                       │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │ Допускаются размерами и количеством не более 1/2  │            Допускаются             │

│                  │         норм, предусмотренных для пласти          │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│                  │                                   │   На торцах   │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│                  │          Не допускаются           │В              │            Допускаются             │

│                  │                                   │пиломатериалах │                                    │

│                  │                                   │средних       и│                                    │

│                  │                                   │толстых        │                                    │

│                  │                                   │допускаются    │                                    │

│                  │                                   │шириной  до   3│                                    │

│                  │                                   │мм,  длиной  до│                                    │

│                  │                                   │1/3      ширины│                                    │

│                  │                                   │пиломатериала  │                                    │

│                  │                                   │               │                                    │

│3.4. Сердцевина   │      В пиломатериалах толщиной менее 22 мм:       │                                    │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │                  Не допускается                   │            Допускается             │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │     В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм:     │                                    │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │Допускается протяжением по всей длине пиломатериала│            Допускается             │

│                  │с выходом в один или оба  торца  на   расстоянии от│                                    │

│                  │внутренней пласти не более:                        │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │      1/4       │       1/3        │      1/3      │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│                  │  толщины пиломатериала без радиальных и отлупных  │                                    │

│                  │               трещин в 1 и 2 сортах               │                                    │

│                  │                                                   │                                    │

│                  │                         В пиломатериалах толщиной свыше 44 мм:                         │

│                  │                │                                                                       │

│                  │Допускается   по│                              Допускается                              │

│                  │всей  длине   на│                                                                       │

│                  │расстоянии    от│                                                                       │

│                  │внутренней      │                                                                       │

│                  │пласти не  менее│                                                                       │

│                  │1/4      толщины│                                                                       │

│                  │пиломатериала   │                                                                       │

│                  │                │                                                                       │

│                  │В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30% сердцевинных пиломатериалов │

│                  │                                   │               │                                    │

│3.5. Прорость     │          Не допускается           │Допускается  на│            Допускается             │

│                  │                                   │пластях        │                                    │

│                  │                                   │несквозная до 4│                                    │

│                  │                                   │шт.           в│                                    │

│                  │                                   │пиломатериалах │                                    │

│                  │                                   │толщиной 50  мм│                                    │

│                  │                                   │и более:       │                                    │

│                  │                                   │длиной 125 мм и│                                    │

│                  │                                   │шириной  до  25│                                    │

│                  │                                   │мм;            │                                    │

│                  │                                   │в              │                                    │

│                  │                                   │пиломатериалах │                                    │

│                  │                                   │толщиной  менее│                                    │

│                  │                                   │50 мм:         │                                    │

│                  │                                   │длиной 63 мм  и│                                    │

│                  │                                   │шириной  до  15│                                    │

│                  │                                   │мм;            │                                    │

│                  │                                   │на  кромках   2│                                    │

│                  │                                   │шт. шириной  до│                                    │

│                  │                                   │2 мм, длиной не│                                    │

│                  │                                   │более 20 мм    │                                    │

│                  │                │                  │               │                                    │

│3.6. Засмолок     │ Не допускается │ Допускается в виде пятен и полос │            Допускается             │

│                  │                │       на пластях и кромках       │                                    │

│                  │                │                                  │                                    │

│4.         Грибные│                                                                                        │

│поражения         │                                                                                        │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.1.       Грибные│          Не допускаются           │Допускаются  на│Допускаются     на│   Допускаются   │

│ядровые      пятна│                                   │пласти      или│пластях и  кромках│                 │

│(полосы)          │                                   │кромке         │до  1/2   ширины и│                 │

│                  │                                   │размерами    до│длины             │                 │

│                  │                                   │1/4  ширины   и│пиломатериала,    │                 │

│                  │                                   │длины          │выход в  торец  не│                 │

│                  │                                   │пиломатериала  │более 10%  площади│                 │

│                  │                                   │               │торца             │                 │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.2.       Светлые│                                                                                        │

│заболонные грибные│                                                                                        │

│окраски и плесень │                                                                                        │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.2.1.            │          Не допускаются           │Допускаются  на│Допускаются     на│   Допускаются   │

│Поверхностные     │                                   │пластях       и│пластях и  кромках│                 │

│                  │                                   │кромках        │в  виде    пятен и│                 │

│                  │                                   │глубиной  до  2│полос.     Выход в│                 │

│                  │                                   │мм в виде пятен│торец не более 10%│                 │

│                  │                                   │и         полос│его площади       │                 │

│                  │                                   │площадью     на│                  │                 │

│                  │                                   │всех           │                  │                 │

│                  │                                   │поверхностях   │                  │                 │

│                  │                                   │доски не  более│                  │                 │

│                  │                                   │15%     площади│                  │                 │

│                  │                                   │одной пласти   │                  │                 │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.2.2. Глубокие   │          Не допускаются           │Допускаются  на│Допускаются     на│   Допускаются   │

│                  │                                   │пластях       и│пластях и  кромках│                 │

│                  │                                   │кромках в  виде│в  виде    пятен и│                 │

│                  │                                   │пятен  и  полос│полос        общей│                 │

│                  │                                   │общей  площадью│площадью не  более│                 │

│                  │                                   │на         всех│50% площади  одной│                 │

│                  │                                   │поверхностях   │пласти  и  кромок.│                 │

│                  │                                   │доски не  более│Выход в  торец  не│                 │

│                  │                                   │5%      площади│более   10%    его│                 │

│                  │                                   │одной пласти   │площади           │                 │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│Примечание. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в│

│партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25%.                                                  │

│                  │                                                                                        │

│4.3. Гниль        │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│4.3.1. 3аболонная │                                                                                        │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.3.1.1. Твердая  │          Не допускается           │Допускается  на│Допускается     на│   Допускается   │

│                  │                                   │пласти      или│пластях и  кромках│                 │

│                  │                                   │кромке         │до  1/2   ширины и│                 │

│                  │                                   │размерами    до│длины             │                 │

│                  │                                   │1/4  ширины   и│пиломатериала  без│                 │

│                  │                                   │длины          │выхода в торец    │                 │

│                  │                                   │пиломатериала  │                  │                 │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.3.1.2. Мягкая   │                                     Не допускается                                     │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.3.2. Ядровая    │          Не допускается           │Допускается    │Допускается       │Бурая            │

│                  │                                   │твердая        │твердая  на  одной│трещиноватая   не│

│                  │                                   │односторонняя  │пласти   размерами│допускается.     │

│                  │                                   │размерами    до│до  1/4   ширины и│Пестрая   ситовая│

│                  │                                   │1/5  ширины   и│1/3          длины│допускается      │

│                  │                                   │длины          │пиломатериала,    │твердая        на│

│                  │                                   │пиломатериала  │слегка переходящая│пластях и кромках│

│                  │                                   │без  выхода   в│на другую пласть и│общей площадью не│

│                  │                                   │торцы          │в кромки          │более 50% площади│

│                  │                                   │               │                  │одной пласти.    │

│                  │                                   │               │                  │Гниль в торце  не│

│                  │                                   │               │                  │должна  превышать│

│                  │                                   │               │                  │25% его площади  │

│                  │                                   │               │                  │                 │

│4.3.3.    Наружная│                                     Не допускается                                     │

│трухлявая гниль   │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│5.     Повреждения│                                                                                        │

│насекомыми        │                                                                                        │

│                  │                                                                      │                 │

│5.1. Червоточина  │                            Не допускается                            │Допускается      │

│                  │                                                                      │поверхностная,   │

│                  │                                                                      │причиненная      │

│                  │                                                                      │короедами        │

│                  │                                                                      │                 │

│Примечания к табл.1 и 2.                                                                                   │

│1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное "от -  до",  означает,  что  меньшее  количество│

│допускается в коротких пиломатериалах, а большее - в длинных.                                              │

│2. Сучки менее указанных размеров не учитываются.                                                          │

│3. К сросшимся относятся и такие сучки, которые на одной пласти сросшиеся по всему периметру разреза сучка,│

│а на другой пласти или кромке - несросшиеся по всему периметру разреза сучка.                              │

│4. В бессортных пиломатериалах не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных│

│грибных окрасок с максимально допускаемыми нормами.                                                        │

│5. При отсутствии других нормируемых пороков, допускается один порок, за исключением  синевы  и   трещин, с│

│превышением установленных норм на 20%.                                                                     │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Порок древесины по│        Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам        │

│   ГОСТ 2140-81   │                                                                                        │

│                  ├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────┤

│                  │      1-й       │       2-й       │      3-й       │      4-й       │        5-й        │

│                  ├───────┬────────┼────────┬────────┼──────┬─────────┼────────┬───────┼─────────┬─────────┤

│                  │размер │количес-│ размер │количес-│размер│количест-│ размер │количе-│ размер  │количест-│

│                  │       │  тво   │        │  тво   │      │   во    │        │ ство  │         │   во    │

├──────────────────┼───────┴────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┤

│1. Пороки         │                                                                                        │

│механической      │                                                                                        │

│обработки         │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│1.1. Обзол        │                                                                                        │

│                  │                                                   │                │                   │

│1.1.1. Тупой      │Допускается  протяженностью  на  одной    кромке не│Допускается   на│Допускается      на│

│                  │более:                                             │обеих    кромках│обеих  кромках   по│

│                  │                │                 │                │протяжением   не│всей        длине с│

│                  │      1/5       │       1/4       │      1/3       │более 2/3  длины│пропилом  не  менее│

│                  │                │                 │                │пиломатериала   │1/3       толщины и│

│                  │                │                 │                │                │ширины             │

│                  │                длины пиломатериала                │                │пиломатериала      │

│                  │                                                   │                │                   │

│                  │                 на обеих кромках:                 │                │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │      1/10      │       1/5       │      1/4       │                │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │                длины пиломатериала                │                │                   │

│                  │                                                   │                │                   │

│                  │Ширина обзола, учитываемая максимальной величиной непропиленной     │                   │

│                  │части в миллиметрах, допускается не более:                          │                   │

│                  │                                                                    │                   │

│                  │                В пиломатериалах толщиной до 25 мм:                 │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │      1/4       │       1/3       │      1/2       │      2/3       │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │                       толщины пиломатериала                        │                   │

│                  │                                                                    │                   │

│                  │                         В пиломатериалах толщиной свыше 25 мм:                         │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │      1/5       │       1/4       │      1/3       │2/3      толщины│                   │

│                  │                │                 │                │пиломатериала.  │                   │

│                  │               толщины пиломатериала               │Обзол           │                   │

│                  │                                                   │допускается  при│                   │

│                  │                                                   │условии,     что│                   │

│                  │                                                   │пропиленная     │                   │

│                  │                                                   │часть     кромки│                   │

│                  │                                                   │будет составлять│                   │

│                  │                                                   │не   менее   1/2│                   │

│                  │                                                   │толщины         │                   │

│                  │                                                   │пиломатериала   │                   │

│                  │                                                   │                │                   │

│1.1.2. Острый     │                           Не допускается                           │Допускается      на│

│                  │                                                                    │одной   кромке   не│

│                  │                                                                    │более  1/10   длины│

│                  │                                                                    │пиломатериала   при│

│                  │                                                                    │условии  сохранения│

│                  │                                                                    │номинальной  ширины│

│                  │                                                                    │внутренней пласти  │

│                  │                                                                    │                   │

│                  │Обзол должен быть очищен от коры и луба, в пиломатериалах 5-го сорта может быть оставлен│

│                  │                                     лубяной слой.                                      │

│                  │                                                                                        │

│1.2. Риски        │                       Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм                        │

│                  │                                                                                        │

│1.3. Бахрома      │                                     Не допускается                                     │

│                  │                                                                                        │

│1.4. Скос пропила │Отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке  допускаются  до  3%   ширины и│

│                  │толщины пиломатериала соответственно                                                    │

│                  │                                                                                        │

│1.5. Сколы        │Сколы от механических повреждений, запилы, следы от ножей окорочных станков  на  ребрах,│

│                  │сопряженных с внутренней пластью пиломатериала, не допускаются; на ребрах, сопряженных с│

│                  │наружной пластью, допускаются по нормам обзола.                                         │

│                  │                                                                                        │

│1.6. Волнистость  │                        Высота волны не должна превышать 0,75 мм                        │

│                  │                                                                                        │

│1.7. Вырывы       │                                      На пластах:                                       │

│                  │                                                   │                │                   │

│                  │Допускаются  глубиной  не   более   0,75   мм   без│  Допускаются   │    Допускаются    │

│                  │ограничения количества                             │глубиной до 3 мм│                   │

│                  │                                                   │без ограничения │                   │

│                  │                                                   │   количества   │                   │

│                  │                                                   │                │                   │

│                  │                                      На кромках:                                       │

│                  │                                                   │                │                   │

│                  │Допускаются глубиной не более 3 мм без  ограничения│  Допускаются   │    Допускаются    │

│                  │количества                                         │  глубиной не   │                   │

│                  │                                                   │ более 5 мм без │                   │

│                  │                                                   │  ограничения   │                   │

│                  │                                                   │   количества   │                   │

│                  │                                                   │                │                   │

│Примечание. Нормы ограничения волнистости и  вырывов  указаны  только  для  пиломатериалов,   полученных на│

│фрезерно-пильных и фрезерно-брусующих агрегатах.                                                           │

│                  │                                                                                        │

│1.8.     Инородные│                                     Не допускаются                                     │

│включения (гвозди,│                                                                                        │

│проволока,        │                                                                                        │

│металлические     │                                                                                        │

│осколки и др.)    │                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│2. Покоробленности│                                                                                        │

│                  │                                                                                        │

│2.1. Продольная по│                      Допускается со стрелой прогиба не более, %:                       │

│кромке            │      0,10      │      0,10       │      0,15      │      0,20      │    Допускается    │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │                                 от длины пиломатериала                                 │

│                  │                                                                                        │

│Примечания: 1. Количество пиломатериалов с допускаемой продольной  покоробленностью  по  кромке  не  должно│

│превышать 20% от общего количества сорта.                                                                  │

│2. Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин пиломатериалов приведены в приложении. │

│                  │                                                                    │                   │

│2.2. Продольная по│ Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала │    Допускается    │

│пласти            │                           не более, мм:                            │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │       2        │        4        │       6        │       13       │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│2.3. Поперечная   │            Допускается со стрелой прогиба не более, мм:            │    Допускается    │

│                  │                                                                    │                   │

│                  │                      В широких пиломатериалах                      │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │       3        │        3        │       6        │       10       │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │                       В узких пиломатериалах                       │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│                  │       1        │        1        │       3        │       6        │                   │

│                  │                │                 │                │                │                   │

│2.4. Крыловатость │Допускается с отклонением от плоскости распила не более 13 мм на всю│    Допускается    │

│                  │                        длину пиломатериала                         │                   │

│                  │                                                                    │                   │

│Примечание. Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и  крыловатостью,│

│нормируемой в пп.2.2 - 2.4, не должно превышать в бессортных пиломатериалах 10%,  в  4-м  сорте  -   20% от│

│общего количества.                                                                                         │

│(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).                                                                        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 3. Правила приемки и методы контроля

3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564-84.

3.2. Размер сучков определяется по наименьшему диаметру. Измерение продолговатых, разветвленных, выходящих на ребро, сшивных и ребровых сучков производят по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала. Размер их принимают по нормам допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучков в кромку определяют расстоянием между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру.

# 4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты. Формирование, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пакетов и блок-пакетов - по ГОСТ 19041-85.

Пиломатериалы шириной 75 мм всех длин и сортов перед пакетированием допускается увязывать в пачки проволокой по ГОСТ 3282-74 и другими обвязочными средствами по прочности соответствующими указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов - по ГОСТ 16369-88.

Взамен ГОСТ 16369-88 постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 мая 1997 г. N 163 с 1 января 1998 г. введен в действие ГОСТ 16369-96

4.2. Поштучное маркирование пиломатериалов производится по нормативно-технической документации.

4.3. Пиломатериалы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.4. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1-80.

Приложение

Справочное

# Величины продольной покоробленности по кромке для различных

# длин пиломатериалов и сортов

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Длина     │     Продольная покоробленность по кромке в сортах      │

│пиломатериала,│                     пиломатериалов                     │

│      м       │                                                        │

│              ├───────────────────────────┬────────────────────────────┤

│              │        бессортные         │          4-й сорт          │

│              ├─────────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┤

│              │      %      │     мм      │      %       │     мм      │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     1,5      │    0,15     │     2,2     │     0,2      │     3,0     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     1,8      │    0,15     │     2,7     │     0,2      │     3,6     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     2,1      │    0,15     │     3,2     │     0,2      │     4,2     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     2,4      │    0,15     │     3,6     │     0,2      │     4,8     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     2,7      │    0,15     │     4,0     │     0,2      │     5,4     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     3,0      │    0,15     │     4,5     │     0,2      │     6,0     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     3,3      │    0,15     │     5,0     │     0,2      │     6,6     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     3,6      │    0,15     │     5,4     │     0,2      │     7,2     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     3,9      │    0,15     │     5,8     │     0,2      │     7,8     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     4,2      │    0,15     │     6,3     │     0,2      │     8,4     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     4,5      │    0,15     │     6,8     │     0,2      │     9,0     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     4,8      │    0,15     │     7,2     │     0,2      │     9,6     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     5,1      │    0,15     │     7,6     │     0,2      │    10,2     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     5,4      │    0,15     │     8,1     │     0,2      │    10,8     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     5,7      │    0,15     │     8,6     │     0,2      │    11,4     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     6,0      │    0,15     │     9,0     │     0,2      │    12,0     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     6,3      │    0,15     │     9,4     │     0,2      │    12,6     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     6,6      │    0,15     │     9,9     │     0,2      │    13,2     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     6,9      │    0,15     │    10,4     │     0,2      │    13,8     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     7,2      │    0,15     │    10,8     │     0,2      │    14,4     │

├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤

│     7,5      │    0,15     │    11,2     │     0,2      │    15,0     │

└──────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘